LOCTITE  242

Фиксатор резьбовых соединений средней прочности, который отверждается только после вытеснения воздуха и при контакте с металлом (анаэробный продукт). Предназначен для фиксации резьбового соединения с целью предотвращения самопроизвольного ослабления; фиксирует надежнее, чем все механические фиксаторы (распорные кольца, шайбы шплинты и т. д.). Одновременно уплотнение и защита от коррозии.

Технические характеристики: Используется до резьбы М36/Трубы R3/4. Заполняет зазор 0,12 мм. Контактная прочность: через 20 мин., окончательная прочность: через 24 часа. Используется при температуре от -55 до 150º С. Стойкий (после отверждения) к воде, маслам, топливу и большинству агрессивных сред.

Инструкция по применению: Детали протереть. Нанести фиксатор в форме кольца на наружные витки болта. Выполнить монтаж. Излишки продукта удалить тряпкой. Демонтаж выполняется обычным инструментом.