LOCTITE  243

Фиксатор резьбовых соединений средней прочности, который отверждается только после вытеснения воздуха и при контакте с металлом (анаэробный продукт). Предназначен для фиксации резьбового соединения с целью предотвращения самопроизвольного ослабления при вибрации и динамических нагрузках. Фиксирует надежнее, чем все механические фиксаторы (распорные кольца, шайбы, шплинты и т. д.). Одновременно уплотнение и защита от коррозии. Используется до резьбы М36, трубы R3/4. Заполняет зазор 0,12 мм. Используется при температуре от -55 до 150ºС. Стойкий (после отверждения) к воде, маслам, топливу и большинству агрессивных сред.

Инструкция по применению:

Детали протереть. Для улучшения результатов обработать детали очистителем Loctite 7061. Нанести фиксатор в форме кольца на наружные витки болта. Выполнить монтаж. Контактная прочность - через 15 - 20 мин., готовность к эксплуатации – через 45 мин., окончательная прочность достигается через 24 часа. Излишки продукта удалить тряпкой. Демонтаж резьбового соединения выполняется обычным инструментом.

5 мл. - арт. 29687

10 мл. – арт. 24304

50 мл. – арт. 24333