LOCTITE 510

Анаэробный уплотнитель фланцевых поверхностей высокой прочности. Предназначен для уплотнения жестких металлических фланцевых поверхностей. Быстро отверждается по окончании монтажа при отсутствии кислорода и контакте с металлом уплотняемых деталей. Уплотняет зазоры до 0,25 мм. Устойчив к воздействию технических жидкостей, применяемых в автомобиле.

Инструкция по применению:

Очистить уплотняемые поверхности очистителем Loctite 7061. Нанести состав на одну из поверхностей, смонтировать узел и оставить до отверждения. Готовность к эксплуатации – через 1 час. Применяется только для уплотнения металлических деталей. Температурная стойкость от –55ºС до 200ºС.

50 мл. - арт. 51034