LOCTITE 542

Анаэробный уплотнитель резьбовых соединений. Предназначен для уплотнения резьбовых соединений с мелким шагом резьбы в пневматических и гидравлических системах подверженных вибрации. Максимальный диаметр резьбы не должен превышать 3/4 дюйма. Продукт полимеризуется при отсутствии воздуха и контакте с плотно прилегающими металлическими поверхностями. Обладает средней степенью прочности, что обеспечивает легкость демонтажа резьбовых соединений. Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей.

Инструкция по применению:

Уплотняемые поверхности очистить Очистителем Loctite 7061. Нанести уплотнитель на резьбовую часть болта в количестве, достаточном для заполнения резьбового зазора. Наилучшие результаты достигаются при небольших зазорах (0,05 мм). Затянуть резьбовое соединение до упора. Время фиксации 15–30 минут. Время достижения окончательной прочности 24 часа. Рабочий диапазон температур от – 55ºС до + 150ºС.

10 мл. – арт. 16877

50 мл. – арт. 16878