LOCTITE  577

Уплотнитель резьбовых соединений. Предназначен для уплотнения трубных и резьбовых соединений диаметром до 3 дюймов. Обеспечивает герметичность соединений гидравлических и пневматических систем, находящихся под давлением. После полной полимеризации состав выдерживает давление вплоть до разрыва трубы, стоек к бензину, маслу, охлаждающей и тормозной жидкостям. Предотвращает самоотворачивание, вызванное ударами и вибрационными нагрузками. Уплотняет независимо от усилия затягивания, что позволяет установить измерительную аппаратуру в нужном положении. Обеспечивает легкий демонтаж даже после длительного периода эксплуатации. Является эффективной заменой традиционных средств для уплотнения резьб, таких как пенька, ленты с тефлоновым покрытием, пакли. Рекомендовано для соединений из нержавеющей стали.

Инструкция по использованию: Очистить сопрягаемые поверхности очистителем Loctite 7061. Нанести уплотнитель в форме кольца на наружные витки резьбы. Выполнить монтаж. Излишки продукта удалить тряпкой. Время фиксации 15-30 минут. Время достижения окончательной прочности 6 часов. Рабочий диапазон температур –55 от +150(С.

50 мл. – арт. 18945/57739