LOCTITE 5926 Blue

Силиконовый герметик быстрой полимеризации стойкий к моторным и трансмиссионным маслам, воде и антифризу и высокому давлению. Применяется для уплотнения (герметизации) фланцев дизельных и бензиновых двигателей, картеров, гидромеханизмов, водяных насосов, сельхозтехники. Может применяться для герметизации шланговых соединений в системе охлаждения двигателя, уплотнении автомобильных стекол. Остается эластичным и стабильным в температурном диапазоне от -60ºС до +250ºС.

Инструкция по применению:

Очистить поверхности очистителем Loctite 7061. Нанести герметик равномерной полоской на одну из поверхностей. Сразу после нанесения собрать детали. Болты не перетягивать. Силикон начинает схватываться через 1 час после нанесения, а полимеризуется на глубину 6 мм через 24 часа. Не рекомендуется использовать для герметизации деталей, находящихся в постоянном контакте с бензином, а также в головке блока цилиндров. Может применяться также для дополнительного уплотнения штатных прокладок из твердых материалов.

40 мл. - арт. 18866