| LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 – Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 55 - Полиамидная нить ОПИСАНИЕ: LOCTITE 55 - Уплотнитель общего применения для резьбовых трубных соединений и фитингов. Продукт готов к применению, наматывается непосредственно из дозирующего контейнера на витки резьбы. LOCTITE 55 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах для герметизации металлических и пластиковых трубных резьбовых соединений и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба). Продукт применяется в температурном режиме до 149 °C. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта очистите сопрягаемые детали металлической щеткой. Пальцем прижмите один конец уплотнительной нити к наружной резьбе, начиная со второго-третьего витка резьбы. Наматывайте нить на резьбу в направлении витков, начиная с края трубы. С целью эффективного использования резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы она не перекрывала ход резьбы. ВНИМАНИЕ: Избегайте наматывания чрезмерного количества уплотнительной нити. Излишки материала могут разрушиться после сборки соединения, кроме того они могут затруднять механическую сборку узла. После намотки отрежьте нить ножом, который вмонтирован в контейнер, и спрячьте конец нити в предыдущих витках. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Нити из полиамида, покрытые инертной пастой ОБЪЁМ: 12 м СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |