| LOCTITE 638 -– Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 638 -– Анаэробный фиксатор цилиндрических соединений (подшипников) ОПИСАНИЕ: LOCTITE 638 - предназначен для склеивания цилиндрических деталей с зазором до 0.25 мм. Основные области применения - фиксация втулок и муфт в корпусах и на валах. Работает как на активных металлах (углеродистая сталь), но так и пассивных). Обладает высокой температурной стойкостью. Допускается наличие на деталях незначительного количества масел. ПРИМЕНЕНИЕ: Сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Метакрилаты, гидропероксид кумена, акриловая кислота, кумен ОБЪЁМ: 10 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |