| LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| --- | --- | --- |
| LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE AA 319/7649– набор для приклеивания зеркала заднего вида ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 319 – однокомпонентный клей, предназначенный для склеивания деталей из металла, стекла, керамики или пластика. Продукт полимеризуется в небольших зазорах между деталями с применением активатора LOCTITE 7649. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно. Необходимо удерживать склеиваемые детали неподвижно, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов) ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: гидроксипропил метакрилат, акриловая кислота, метилакриловая кислота, гидропероксид кумена, кумен, ацетон ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Белгиум Опирейшенс Н.В.», Хэвенлан 16, 1080 Бруссель, Бельгия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |