| LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| --- | --- | --- |
| LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 7649 – Активатор для анаэробных клеев и герметиков LOCTITE ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 7649 применяется для ускорения полимеризации анаэробных продуктов LOCTITE. Рекомендуется применять на пассивных металлах, инертных поверхностях, а также при наличии больших зазоров между склеиваемыми поверхностями. Рекомендуется применять в случаях преобладающей низкой температуры окружающей среды (<15 °C). ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите активатор на обе сопрягаемые поверхности. Для малых зазоров достаточно обработать одну поверхность. Дождитесь полного испарения растворителя, обеспечив надлежащую вентиляцию воздуха, пока поверхность не станет абсолютно сухой. Нанесите анаэробный продукт LOCTITE согласно инструкции. СОСТАВ: ацетон, пропан, 2-этилгексаноаксид, соли меди ХРАНЕНИЕ: Хранить вдали от горючих веществ и окислителей в сухом месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 150 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |