| LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| --- | --- | --- |
| LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE SF 770 - праймер для полиолефинов и «жирных» пластмасс ОПИСАНИЕ: LOCTITE SF 770 применяется для подготовки полиолефиновых и других низкоэнергетических поверхностей перед склеиванием цианоакрилатными клеями Loctite. Рекомендуется применять при склеивании полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термопластичного каучука. Не рекомендован к применению там, где требуется высокая прочность к отслаиванию. ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить праймер следует распылением, кистью, либо погружением при комнатной температуре. Избегайте нанесения чрезмерного количества праймера. Наличие праймера можно обнаружить при помощи контрольной УФ-лампы (365 нм). При склеивании полиолефиновых материалов с другими материалами праймер следует наносить только на полиолефин. СОСТАВ: н-гептан, 1,8-Диазабицикло[5.4.0]ундек-7-ен ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 10 г СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Нидерланд Опирейшенс Б.В.», Хэвен Нордзийде 6, 9679 ТЦ Шемда ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |