TEROSON VR 730 ----------------------------

Белая пластичная смазка

Основа: пластичная смазка

Характеристика:

Белая смазка - это белая, адгезионно-прочная распыляемая смазка на основе пластичной массы в баллончике-спрее. Продукт водоотталкивающий и износоустойчивый, не содержит силикона и кислот. Увеличивает срок службы смазанных деталей, находящихся под высоким давлением, ударной нагрузкой и в вибрирующем состоянии. Белая смазка обладает замечательными смазывающими и антикоррозийными свойствами.

Применение

Белая смазка применяется для смазывания механических приводных механизмов, шестерней, цепей  и рычажных механизмов, а также на видимых частях, которые с визуальной точки зрения не должны быть покрыты темными смазками, напр. полозья сиденья, шарниры и т.д.

Технические характеристики:

Цвет:				белый

Плотность:			0,67 г/см (Аэрозоль)

Консистенция:			пастообразная

Температура применения: 	-25°C до 120°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Способ применения

перед применением белой смазки в действующем баллончике-аэрозоле сильно встряхнуть; при этом будут слышны постукивания шарика. Смазываемые места тщательно очистить от загрязнений и от всех абразивных наслоений, после этого белая смазка наносится на поверхность. При использовании в полых телах или подшипниках качения объем заполнять примерно на треть.

Внимание!

Продукт не содержит горючих растворителей, но наполнен горючим газом. Поэтому материал не должен впрыскиваться в  работающие механизмы. Его можно применять только тогда, когда нет источников возгорания, напр. электрических контактов.

Хранение:

Морозоопасность:			нет

Рекомендуемая

температура хранения:		10°C до 25°C

(не нагревать выше 50°C!)

Срок хранения:			24 месяцев

Упаковка	Баллончик-спрей	300 мл, Арт. № 107.14 W (D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание 	!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

Рег. № 39 084-02

Германия:		Henkel Teroson GmbH

Postfach 10 56 20	D-69046 Heidelberg

Hans-Bunte-StraЯe 4	D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0	Telefax	(06221) 704-698

Австрия:		Henkel-Klebetechnik Ges.mbH.

ErdbergstraЯe 29	A-1030 Wien

Telefon	(01) 7 11 04-0	Telex	13 31 01

Telefax	(0222) 7 11 04-659

Швейцария:		Andreґ Koch AG

Grossherweg 9		CH-8902 Urdorf/Zьrich

Telefon	(01) 7 34 57 11	Telefax	(01) 7 34 57 44