Листок технической информации

| Terophon 129 |  |
| --- | --- |
| Водостойкое, трудно-воспламеняющееся и звукопоглощающее покрытие для нанесения капельным напылением или с помощью шпателя |  |
| Основа: водная дисперсия синтетических смол | Выпущено: 27.07.2011 |

Описание продукта

Terophon 129 представляет собой состав для получения вторичных шумопоглощающих и вибропоглощающих покрытий для нанесения капельным напылением или с помощью шпателя, приготовленный на основе водной дисперсии синтетических смол с огнезащитными добавками. Продукт разработан с расчетом на экологическую приемлемость, благодаря использованию малотоксичных сырьевых материалов (т.е. без содержания галогенов, тяжелых металлов или асбеста).

Состав Terophon 129 соответствует уровню воспламеняемости S4 (трудно-воспламеняющийся материал) согласно DIN 5510, Часть 2.

Продукт Terophon 129 проявляет надежную и высокую адгезию к нержавеющей стали, оцинкованной листовой стали и анодированному алюминию. При использовании продукта по неоцинкованной листовой стали и сырому алюминию потребуется предварительная обработка металлической поверхности надежными средствами антикоррозионной защиты (например, нанесение соответствующих грунтов или покраска). Устойчивость к потекам на вертикальных поверхностях при нанесении капельным напылением обеспечивается вплоть до толщины слоя 6 мм (при нанесении покрытия в один слой).

Нанесенное покрытие Terophon 129 может подвергаться действию воды в течение продолжительных периодов времени. Может наблюдаться легкое набухание, однако, оно полностью обратимо. При этом покрытие сохраняет свою целостность и не отслаивается от поверхности подложки.

Ввиду использования природных сырьевых материалов, в зависимости от того, в какой местности они производились или добывались, различные партии продукта могут несколько отличаться по своей окраске.

Области применения

Продукт Terophon 129 используется для получения вторичных шумопоглощающих и виброзащитных покрытий по тонкостенным элементам из листового металла (с целью снижения или поглощения шумов, возникающих в различных металлических конструкциях) при производстве различных автотранспортных средств, железнодорожного подвижного состава, в судостроении, а также при производстве различного заводского станочного и машинного оборудования. Железнодорожные вагоны могут покрываться (путем капельного напыления) составом Terophon 129 целиком, при этом, однако, следует предусмотреть наличие сливных отверстий в полу для стока воды, как при первичном высыхании и формировании покрытия, так и впредь (для стока конденсата).

Технические данные

| Цвет: | Бежевый |
| --- | --- |
| Запах: | Характерный |
| Консистенция: | Пастообразная |
| Плотность: |  |
| влажный продукт: | Примерно 1,35 г/см3 |
| сухое покрытие: | Примерно 1,15 г/см3 |
| Сухое содержание: | Примерно 70% |
| Величина pH: | Примерно 9.0 |
| Разбавитель/Очиститель: | Вода |
| Время высыхания (при толщине влажного слоя 4 мм): |  |
| в стандартных климатических условиях по DIN EN ISO 291: | Примерно 20 часов |
| в условиях конвекции при 40°C | Примерно 15 часов |
| в условиях конвекции при 80°C | Примерно 12 часов |
| Объемная усадка при сушке: | Примерно 20-25% |
| Водопоглощение: | Примерно 23% |

| Хранение: | 4 недели в стандартных климатических условиях с насыщенной влагой атмосферой согласно DIN 50017-KK (40°C, 100% RH) |
| --- | --- |
| Температура нанесения: | От +10°C до +40°C |
| Диапазон эксплуатационных температур | От -50°C до +120°C |
| (краткое воздействие в течение не более 1 часа) | До 160°C |

Акустические данные

| Фактор потерь согласно DIN EN ISO 6721-3: | ≥ 0,19 |
| --- | --- |
| Температура: | 20°C |
| Частота: | 200 Гц |
| Материал: | Листовая сталь толщиной 1 мм |
| Соотношение толщины покрытия и толщины листового металла (диаграммы см. в Приложении ниже): | 2:1 |

Предварительное условие

Прежде чем приступать к использованию продукта, необходимо внимательно прочитать соответствующую Спецификацию безопасности материала (Material Safety Data Sheet), чтобы получить информацию о мерах предосторожности и рекомендациях относительно техники безопасности при работе с данным продуктом. Кроме того, необходимо всегда соблюдать меры предосторожности, предусматриваемые для работы с химическими продуктами, не входящими в перечень продуктов, подлежащих обязательной предупреждающей маркировки.

Предварительная обработка

Покрываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными, т.е. не содержать следов пыли, масел, консистентных смазок и других загрязнителей. Использование усилителей адгезии необязательно. Однако в случае применения продукта по неоцинкованной листовой стали или неанодированному алюминию потребуется нанесение подходящего промежуточного антикоррозионного покрытия для защиты металла от действия влаги.

При необходимости состав Terophon 129 следует перемешать перед применением. Обычно это требуется в случаях, когда продукт Terophon 129 от момента поставки и до применения длительное время (примерно 3 месяца) хранился на складе.

Работа с продуктом

Terophon 129 поставляется в состоянии, полностью готовом к применению посредством вторичного пневматического напыления с использованием поршневых насосов.

В принципе нанесение продукта возможно и посредством других технологий напыления, например, с помощью безвоздушных (вакуумных) насосов. Однако перед их использованием рекомендуется провести пробные испытания.

С помощью капельного напыления материал может наноситься на вертикальные и потолочные поверхности вплоть до толщины слоя влажного покрытия 6 мм за один цикл. Нанесение материала может производиться при температурах от +10°C до +40°C. Оптимальный диапазон составляет от +15°C до +25°C.

Продукт может разбавляться водой (не более чем на 5%), однако, это следует делать только в самых исключительных ситуациях, так как такое разбавление может привести к ряду нежелательных последствий, таких как снижение устойчивости к потекам на вертикальных поверхностях, замедленная сушка покрытия и образование в нем трещин. Поэтому разбавление рекомендуется проводить только при покрытии небольших участков поверхности, а также при проведении ремонтных работ.

Удаление остатков продукта

Если продукт Terophon 129 еще не высох, то оборудование, использовавшееся для его нанесения, может быть очищено от остатков продукта просто промывкой водой. При необходимости в нее можно добавлять обычные моющие средства. Высохший материал можно удалять с использованием очистителя Teroson D или механически.

Хранение

| Чувствительность к замораживанию: | Чувствителен |
| --- | --- |
| Рекомендуемые температуры хранения: | От 15°C до 25°C |
| Срок хранения | 9 месяцев |

Упаковка

Барабаны (бочки):			250 кг (с вложенным внутрь полиэтиленовым мешком)

Обозначения опасностей / Рекомендации по технике безопасности / Правила и нормы транспортировки продукта

См. Спецификацию безопасности материала (Material Safety Data Sheet).

Приложение

График 1

Фактор потерь согласно DIN EN ISO 6721-3 на листовой стали как функция от температуры

График 2

Фактор потерь согласно DIN EN ISO 6721-3 на листовом алюминии как функция от температуры

Внимание! Это важно

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и нанесению наших продуктов, базируется на нашем нынешнем уровне знаний и текущем опыте применения продуктов. Ввиду широкого разнообразия используемых материалов, а также значительных вариаций в рабочих условиях эксплуатации, которые мы физически не можем учесть в полном объеме, мы настоятельно рекомендуем Вам проводить обширные предварительные испытания наших продуктов в Ваших конкретных условиях с целью определения пригодности этих продуктов для данных процессов и практических приложений. Мы не принимаем никакой ответственности, как в связи со всей приведенной выше информацией, так и в связи с нашими устными рекомендациями к применению, за исключением случаев откровенной грубой небрежности или преднамеренного обмана со стороны наших сотрудников.

Данный листок технической информации замещает собой все предыдущие издания.

Henkel AG &Co.KGaA 40589 Дюссельдорф. Германия Телефон: +49-211-797-0 Факс: +49-211-798-4008 www.henkel.com

# Text boxes

покрытие толщиной в один слой

покрытие толщиной в два слоя

покрытие толщиной в четыре слоя

Фактор потерь при 200 Гц

Температура (°C)

Фактор потерь при 200 Гц

покрытие толщиной в один слой

покрытие толщиной в два слоя

покрытие толщиной в четыре слоя

Температура (°C)