Teromix-6700

--------------------

Teromix-6700 - двухкомпонентный клей на основе полиуретана, отверждающийся при комнатной температуре. Ускорение возможно путем повышения температуры (например, инфракрасное излучение). Продукт упакован в практичные двойные картуши, быстро отверждается. Teromix-6700 покрывается стандартными красками и лаками.

Области применения:

Teromix-6700 используется в области ремонта автомобилей для кузовных и тюнинговых работ.Например:

* Подбивка/крепление (скос на капоте, кровля с рамой), крылья с колесами,

* Склеивание полимерных деталей, например, армирование стекол дюралем (SMC, BMC/ZMC), как между собой, так и с металлами

* Антикоррозионная защита отбортованных швов.

Подготовка склеиваемых основ:

Стыкуемые детали должны быть обезжирены, свободны от грязи, влажности и смазки. В качестве обработки поверхностей полимеров перед склейкой оправдана механическая обработка (щетка, шлифовка, пескоструйная обработка). При механической обработке поверхностей удаляются частицы, препятствующие склеиванию, например смазка. Металлы могут быть загрунтованы (например, KTL, 2-компонентная эпоксидно-смоляная грунтовка) или должны быть отшлифованы.

Система Teromix:

Teromix-System состоит из пистолета Teromix-Handpistole для Teromix-6700 и смесителя (статический смеситель). Точная инструкция по применению находится в упаковке.

Обработка:

При работе с пистолетом оба компонента автоматически смешиваются. (При этом первые 2cm жгута клея не пригодны для употребления, так как они недостаточно хорошо смешаны). Teromix-6700 наносится непосредственно на основу без праймера. Лишний материал после нанесения удалить. Если содержимое картуша расходуется не полностью, смеситель удаляется, и картуш вновь закручивается крышкой. При дальнейшей обработке используется новый смеситель.

Отверждение:

При комнатной температуре соединение может механически обрабатываться через 2 часа; при применении инфракрасного излучения достаточно 10 минут. Расстояние от инфракрасного излучателя до склеиваемых плоскостей должно быть около 30 см.

Очистка:

Свежий, неотвержденный материал (очистка агрегатов, загрязнений и т.д.) удаляется растворителем (ацетон, этилацетат, Reiniger-A, Verdьnner-D). Отвержденный клей можно удалить только механическим путем.

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 25°C

Упаковка:

Двойной картуш 2x25 мл,		Art.-Nr.170.34 Q(D/GB/F/NL)

Оборудование:

Пистолет Teromix-Handpistole		Art.-Nr.117.16 K

Смеситель Statikmischer			Art.-Nr.117.55 C