Loctite 3463 Metal Magic Steel

Описание продукта

Продукт Loctite 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпонентной эпоксидной шпаклевкой быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: от –30° до +120°C.

Свойства продукта:

- Полимеризация за 10 минут - возможность проведения быстрого ремонта.

- Возможность полимеризации под водой, хорошая адгезия к влажным поверхностям.

- Удобная упаковка облегчает процесс ремонта.

- Хорошая адгезия к большинству чистых поверхностей.

Типичные области применения

- Сертификат NSF на питьевую воду.

- Устранение течи в трубопроводах и резервуарах.

- Заполнение зазоров в болтовых отверстиях.

- Выравнивание сварных швов

- Ремонт не структурных дефектов отливок.

Свойства неотвержденного смешанного продукта

|  | Показатели |
| --- | --- |
| Внешний вид | Серая металлическая паста |
| Расход | 45 cм2 при толщине слоя 6 мм - 1 упаковка |

Полимеризация продукта

(при 25(C, если не указано иного)                           Значения

| Жизнеспособность после смешивания, мин. | 3 |
| --- | --- |
| Время полимеризации, мин. | 10 |

Применение продукта

ВНИМАНИЕ: Не наносить на поверхности, температура которых превышает 60(С

- Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем Локтайт 7063 поверхности.

- Удалить защитную пленку с тубы и отрезать продукт требуемой длины. Тщательно размять продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках.

- Аккуратно нанести продукт на поверхность и придать ему необходимую форму.

- При 25°C жизнеспособность приготовленного продукта не более 3 минут, время полной полимеризации составляет 10 минут.

Технологические особенности работы с эпоксидными составами

Жизнеспособность и полимеризация продукта зависят от температуры и массы:

- Чем выше температура, тем быстрее полимеризация.

- Чем больше масса, тем быстрее полимеризация.

Ускорение процесса полимеризации при низких температурах:

- Хранить продукт при комнатной температуре.

- Прогревать ремонтируемый участок до 50-60°C

Замедление процесса полимеризации при высоких температурах:

- Смешивать основной состав и отвердитель в небольших объемах.

- Охлаждать оба компонента.

Общая информация

Этот продукт не рекомендуется использовать в системах с чистым кислородом и/или богатых кислородом. Его не следует выбирать в качестве герметика для хлора и других окислителей.

Для информации по обращению с продуктом смотрите Карту безопасности материала (MSDS).

# Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала.