LOCTITE 5910 Black

Нейтральный эластичный силиконовый герметик низкой вязкости. Обладает повышенной устойчивостью к моторным маслам. Применяется для уплотнения (герметизации) между масляным поддоном и блоком цилиндров двигателя, крышек из штампованного металла и пластмассы, используемых в автомобиле. Не оказывает отрицательного воздействия на кислородный датчик, не вызывает коррозии и не выделяет запаха. Способен заполнять зазоры до 6 мм. Рабочий диапазон температур: до 205ºС, кратковременно - до 325ºС.

Инструкция по применению:

Очистить поверхности очистителем Loctite 7061. Нанести герметик равномерной полоской на одну из поверхностей. Сразу после нанесения собрать детали. Болты не перетягивать. Силикон начинает схватываться через 1 час после нанесения. Не рекомендуется использовать для герметизации деталей, находящихся в постоянном контакте с бензином, а также в головке блока цилиндров. Может применяться также для дополнительного уплотнения штатных прокладок из твердых материалов.

95 г. – арт. 24826