ФИКСАТОР ВАЛ - ВТУЛКА 648

• Высокопрочная фиксация вал- втулочных соединений

• Обеспечивает прочность соединения при зазоре от 0,05 до 0,15 мм

• Высокая температурная стойкость( от -55ºС до 175ºС)

• Защищает от коррозии

Область применения:

Посадка и фиксация втулок, подшипников, шлицевых валов и т.д., восстановление изношенных посадочных гнезд подшипников.

Инструкция по применению:

Для улучшения результатов обработать детали очистителем Loctite 7061.

Нанести необходимое количество продукта, цилиндрические детали смонтировать,  слегка вращая, и оставить до отверждения.

Начальная прочность – через 15 минут. Полное отверждение – через 3 часа.

Продукт специфицирован как Loctite 648, может заменять Loctite 638.

Не применяется  для деталей из дерева и полимеров.

Воздух в упаковке сохраняет продукт жидким.

Содержит акриловую кислоту.

Раздражает глаза и кожу.

5 мл. – Арт. 29685

50 мл. – Арт. 64832