| LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| --- | --- | --- |
| LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 5188 – анаэробный фланцевый герметик повышенной эластичности ОПИСАНИЕ: LOCTITE 5188 является однокомпонентным анаэробным герметиком средней прочности, полимеризующимся при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, например, в коробках передач, двигателях, особенно там, где на фланцевых поверхностях возможно наличие незначительных масляных загрязнений. Сразу после сборки обеспечивается герметизация на низкое давление. ПРИМЕНЕНИЕ: Перед герметизацией все детали должны быть очищены и обезжирены LOCTITE 7063. Нанесение продукта производится вручную, методом трафаретной печати, валиком или точечно. Необходимо затянуть фланцы сразу после сборки, во избежание образование клеевого зазора между ними. СОСТАВ: Изоборнил метакрилат, 2-гидроксиэтил метакрилат, гидропероксид кумена, акриловая кислота, метакрилоилоксиэтил сукцинат ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |