| LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE 620 – Фиксатор цилиндрических соединений, высокотемпературный, медленной полимеризации ОПИСАНИЕ: LOCTITE 620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает герметизацию соединений.Применяется для фиксации пальцев, штифтов при сборке радиаторов, втулок в корпусах насосов и подшипников в автотрансмиссиях. Подходит для применения там, где требуется термостойкость до 200°C. ПРИМЕНЕНИЕ: Контактные поверхности необходимо очистить и обезжирить при помощи очистителей LOCTITE. Если поверхность изготовлена из неактивного металла или скорость полимеризации слишком мала, нанесите активатор 7471 или 7649 и дайте высохнуть. Для сборки соединения с зазором, нанесите клей вокруг переднего края вала и внутрь втулки, для обеспечения более полного покрытия. Соберите деталь, распределив продукт в сопряжении вращением вала относительно втулки. Детали не должны подвергаться механическим нагрузкам до достижения достаточной прочности продукта. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: N,N-(m-фенилен)дималеимид, гидроксипропил метакрилат, гидропероксид кумена, Малеиновая кислота, Кумен ОБЪЁМ: 50 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Локтайт Ирландия Лтд.» Таллат бизнес парк, Уэйтстоун, Дублин 24, Ирландия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |