| LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| --- | --- | --- |
| LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей (прозрачный) ОПИСАНИЕ: - LOCTITE EA 3430 двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Универсальный. Полимеризуется при низких температурах и в толстом слое. Стойкий к воздействию воды и ударов. Хорошая текучесть. Высокая прочность соединения. Допускает окрашивание. Сохраняет свои характеристики при температуре от -55°С о +100°С. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25°C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет. Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея. СОСТАВ: Эпоксидная смола. ОБЪЁМ: 24 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель КГаА» 40191, Дюссельдорф, Германия, тел.:+49-211-797-0. ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |