| LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл. СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |
| LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3450– металлонаполненный эпоксидный клей ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3450- двухкомпонентный эпоксидный клей высокой прочности, быстро отверждается при комнатной температуре. Предназначен для склеивания металлов. Может применяться для склеивания плохо прилегающих деталей из металла, керамики, пластиков и дерева. Также подходит для вклейки алюминиевых оконных рам в стеклопластиковые панели. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно перемешайте компоненты клея в пропорции 1:1 до однородного цвета. Для максимальной прочности нанесите клей ровным слоем на обе поверхности. Продукт отверждается и достигает полной прочности при 25 °C в течение 24 час. Избегайте смещения деталей во время процесса полимеризации (склеиваемые детали рекомендуется стянуть на время полимеризации). Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине клеевого шва 0,1 − 0,2 мм. ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE АА 326– клей-герметик ОПИСАНИЕ: LOCTITE AA 326 - однокомпонентный кдей для приклеивания ферритов к металлопокрытым поверхностям в электродвигателях, акустических системах, ювелирных изделиях, где требуется быстрая фиксация. ПРИМЕНЕНИЕ: Склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Активатор 7649 наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а клей на другую. Рекомендуемый зазор для клеевого шва - 0.1 мм. В том случае, когда зазор больше либо требуется ускоренная полимеризация, активатор наносится на обе поверхности. Сборку деталей необходимо провести немедленно Усилие в месте склеивания необходимо применять до тех пор, пока клей полностью не зафиксирует соединение. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка. (не менее 24 часов). ХРАНЕНИЕ: Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8°C до 21 °C. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола, RP Бисфенол F-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 25 мл СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкель Италия Опирейшенс Срл», Виа Аморетти 78, 20157 Милано, Италия ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |