| LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |
| LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 | LOCTITE EA 3463 - сталенаполненная шпатлевка в виде палочки ОПИСАНИЕ: LOCTITE EA 3463 Metal Magic Steel является сталенаполненной однокомпозиционной версией эпоксидной шпаклевки быстрой полимеризации с высокой прочностью на сжатие и хорошей адгезией к большинству поверхностей. Диапазон рабочих температур: –30° - +120°C. Применяется для устранения течи в трубопроводах и резервуарах, заполнения зазоров в болтовых отверстиях, выравнивания сварных швов. Имеет сертификат NSF на питьевую воду. ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится на зашкуренные и обезжиренные очистителем LOCTITE 7063 поверхности. Удалите защитную пленку с тубы и отрежьте необходимую длину продукта. Тщательно разомните продукт до получения однородной по цвету массы. Работы производить в резиновых перчатках. В течении 3-х минут нанести продукт на восстанавливаемую поверхность и выровнить до придания необходимой формы. При 25°C время полной полимеризации составляет 10 минут. СОСТАВ: Бис-фенол-А-эпихлоргидриновая смола ОБЪЁМ: 114 г ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре от 8°C до 28°C СРОК ГОДНОСТИ: см. на упаковке ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Хенкел Юкей Опирейшенс Лтд. », Вуд Лайн Энд, ЭйчПи2 4 ЭрКью Хемел Хемпстеад, Великобритания ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Хенкель Рус», 107045, Москва, ул. Колокольников переулок д. 11, тел.(495) 745-55-88 |  |