ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Клей для ПВХ лодок

BONDACE K-5150L(CLASS : 3, UN No, : 1133)

Отправитель:

Henkel Adhesive Technologies Vietnam Co.,Ltd.

Address :  No.7, Road 9A Bien Hoa II Industrial Zone

Bien Hoa, Dong Nai Province, Vietnam

Клей используют при производстве лодок большинство производителей надувных лодок ПВХ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: BONDACE 5150L  основан на полиуретане в органическом растворителе. Он может наноситься кистью и быстро сохнет. 
BONDACE 5150L  дает прочный шов с высоким сопротивлением воде, влажности и т.д., особенно хорошо подходит для производства пневматических продуктов, таких как лодки, плоты и прочее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: BONDACE K-5150Lспециально разработанный полиуретановый клей для приклеивания синтетических материалов как эластичный ПВХ, и полиуретан. 
Вулканизировавшийся клей имеет высокую сопротивляемость к гидролизу. Он предназначен для производства надувных лодок, конвейерных лент и т.п.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: BONDACE K-5150L вулканизируется при добавлении DESMODUR® RC* в отношении 65 мл на 1 литр клея. 
DESMODUR® RC – вулканизирующий агент, должен добавляться в BONDACE K-5150L в соотношении, указанном выше перед использованием клея. Время жизни смеси в закрытой упаковке составляет приблизительно 8 часов, и зависит от температуры, и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Характеристики до применения

Консистенция: Полувязкая жидкость. 
Цвет: Прозрачный 
Запах: Доминирует запах кетонов 
Клеящий агент: Полиуретан 
Растворитель: Смесь растворителей 
Вязкость: Приблизительно 2600 mPa.s 
Сухой остаток: Приблизительно 20 масс% 
Плотность: Приблизительно 0,82 ± 0.02 

Площадь покрытия: Приблизительно 4 м2 с 1 л., но может изменяться в зависимости от типа склеиваемого материала. (2 м2 для законченного шва). Очиститель/растворитель: Используйте Бондэйс - очиститель F (7205) для очистки металлических поверхностей и Бондэйс - очиститель N602 для других поверхностей. 
Используйте Бондэйс - очиститель N602 в качестве разбавителя клея и для удаления капель клея и очистки рабочего инструмента и оборудования. 
Огнеопасность: Клей - огнеопасен; 
Хранение: 
1 год при +15-25°C в нераскрытой упаковке. В сухом и защищенном от огня месте. 
ВНИМАНИЕ! 
Клей должен быть защищен от замерзания! 
Не хранить, не транспортировать при отрицательных температурах! 
Характеристики после применения

Термостойкость: 
> +90°C, (15 см образец под нагрузкой 80 daN/5 см через 7 дней) 
Стойкость к воде: Хорошая. 
Стойкость к маслу, бензину, керосину: Хорошая, но не для постоянного контакта. 
Изменения цвета: Обычно не изменяет цвет граничных материалов, но на светлых материалах, на тонком ПВХ может приводить к легкому изменению цвета в экстремальных условиях. 
Внимание! Под воздействием прямого солнечного света клей может изменить свой цвет. 
Сопротивление на отрыв: Через 24 часа при нормальной температуре 10 daN/ 5см

| Сопротивление гидролизу: (100°С; полное погружение) | Через 7 дней при нормальной температуре | 20 daN/ 5см |
| --- | --- | --- |
|  | Через 7 дней при 70°С | 20 daN/ 5см |
| Огнеопасность: | Клеевой шов - не огнеопасен. |

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Подготовка:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и без смазки. Чтобы быть уверенным, что поверхности правильно подготовлены, удалите смазку чистой ветошью, смоченной в Бондэйс - очиститель N602. Затем зачистите поверхности шкуркой и очистите от образовавшейся пыли другой чистой ветошью, смоченной в Бондэйс - очиститель N602. Используйте защитную (малярную) ленту, если требуется получить ровную клеевую линию.

Приклеивание:

Приготовьте клеевую смесь. Нанесите ровным слоем полученную смесь на обе склеиваемые поверхности кистью. 
Первое покрытие:

Дайте подсохнуть 10 минут. 
Второе покрытие:

Дайте подсохнуть 15-20 минут. 
Максимальное открытое время – 30 минут. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЕГО. Аккуратно сложите и соедините склеиваемые детали (перемещать детали нельзя) Внимательно следите, чтобы в клеевой шов не попадал воздух. 
С достаточной силой сожмите склеиваемые детали для достижения полного контакта (используйте зажимы или другие подходящие приспособления).

Замечания:

Пожалуйста, примите к сведению, что полихлоропреновые и хлорсульфатные полиэтиленовые резиновые ткани требуют предварительной обработки галогеносодержащим грунтом. Свяжитесь с представительством фирмы для дальнейшей информации. 
Внимание!

Полиуретановые клеи, как BONDACE K-5150L не имеют такого же агрессивного свойства схватывания как полихлорпреновые контактные клеи. Открытое время шва, соответственно, меньше и требуется большее давление для достижения хорошего качества шва.