Terokal-transparent

----------------------------

Terokal-transparent - прозрачный контактный клей, содержащий растворитель на основе нитрил каучука. Клеевой шов имеет высокую прочность. Благодаря хорошей стойкости к выцветанию возможна склейка многих светлых изделий из ПВХ. Terokal-transparent устойчив к воде, старению и размягчению.

Применение:

Terokal-transparent применяется для соединения мягких пленок из ПВХ и искусственной кожи, как между собой, так и с металлами (сырыми, фосфатированными, грунтованными, покрытыми лаками горячей сушки, анодированными), деревянными материалами, твердыми ПВХ, GFK, картоном. В автомобильном производстве и ремонтных мастерских Terokal-transparent применяется для склеивания боковых облицовок в автомобиле.

Обработка:

Подготовка к склеиванию:

Поверхности стыков деталей должны быть сухими, очищенными от масел, жиров и пыли. Для очистки применяется очиститель Reiniger-D и очиститель+разбавитель Reiniger+Verdunner FL.

Нанесение клея и склейка:

Клей наносится равномерно кистью на обе стороны, склеиваемых поверхностей. Через 5-15 минут можно склеивать, в зависимости от вида работ, толщины нанесения, температурного режима, проветриваемости помещения и влажности воздуха. (Точнее оценку времени выветривания показывает тест пальцем, при этом клей может быть сухим, но на ощупь еще слегка липким). Важно точно соблюсти время выветривания, так как слишком длинное или слишком короткое время может привести к негативным результатам. По достижении нужного времени склеивания склеиваемые поверхности должны быть правильно совмещены друг с другом, т.к. последующие исправления можно произвести только с очень большим трудом. По окончании склеиваемые поверхности подвергнуть короткому, сильному давлению, например, посредством ручного валика. Сразу после стыковки достигается хорошая начальная прочность.

Очистка:

Остатки клея/пятна в незастывшем состоянии – на агрегатах – можно удалить с помощью разбавителя Verdunner-D. (перед этим проверить совместимость субстратов)

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 20°C

Упаковка:

Блистерпак 58 г, *		Art.-Nr.128.99 W(D/GB/F/NL)

Баллончик	680 г,		Art.-Nr.197.16 F(D/GB/F/NL)

* как клей для ПВХ