### TEROSTAT 9320

Однокомпонентный распыляемый окрашиваемый клей - герметик для кузова на основе MS-полимеров с высокими адгезионными характеристиками, позволяющий воссоздать заводскую структуру шва. Не дает усадку. Применяется для герметизации швов и стыков в моторном отделении, багажнике, салоне и днище автомобиля. Обладает высокими шумоизолирующими свойствами. Не содержит силиконов и изоцианитов. Используется на окрашенных и неокрашенных металлических и оцинкованных поверхностях.

Инструкция по применению:

Очистить поверхности очистителем FL. Нанести состав с помощью пневматического пистолета (арт. 19551В). Используя соответствующую регулировку пистолета, можно варьировать ширину и толщину наносимого слоя. Через 40 минут возможно произвести окрашивание 1К и 2К лаками и лаками  «мокрым по мокрому». Полное отверждение герметика происходит под слоем краски, под воздействием температуры и влажности (4мм/сутки). Обработку антикоррозийными составами Terotex-Record 2000 и Terotex HV 200 производить после полного отверждения. Не обрабатывать Terotex  3000. Не совместим с Terostat 9100 и 9200. Для обработки глубоких швов идеальной основой является Terotex 9120.

310 мл. (серый) - арт 19578 X

310 мл. (черный) - арт 11324J

310 мл. (охра) - арт 19006J