Terokal-2444

----------------------------

Terokal-2444 - контактный клей, прекрасно наносящийся кистью или шпателем на основе полихлоропрена для склейки резиновых профилей и материалов. Клей отличается высокой стягивающей способностью и хорошей контактностью. Склейка прочная и теплостойкая.

Применение:

Материалы

Terokal-2444 склеивает резиновые, резиново-пористые, мягко-пенные материалы (например, полиэтер-, полиэстер-пенные), замша или наплавленные на резину материалы, металл (сырыми, фосфатированными, грунтованными, покрытыми лаками горячей сушки, анодированными), деревянные материалы, ПВХ, твердые ПВХ, картон или кожу.

Обработка:

Подготовка к склеиванию:

Поверхности стыков деталей должны быть сухими, свободными от масел, жиров, пыли и других составляющих, препятствующих адгезии. Резиновые детали должны быть свободны от талька и подобных веществ.

Нанесение клея и склейка:

Terokal-2444 перед употреблением перемешать. Клей наносится равномерно на обе стороны, склеиваемых поверхностей, кистью или шпателем (гладким или мелкозубчатым). Через 5-15 минут можно склеивать, в зависимости от вида работ, толщины нанесения, температурного режима, проветриваемости помещения и влажности воздуха. (Точнее оценку времени выветривания показывает тест пальцем, при этом клей может быть сухим, но на ощупь еще слегка липким). Важно точно выдержать время выветривания, так как слишком длинное или слишком короткое время может привести к негативным результатам. По достижении нужного времени склеивания склеиваемые поверхности должны быть правильно совмещены друг с другом, т.к. последующие исправления можно произвести только с очень большим трудом. Возможно одностороннее склеивание резины с металлом, если Terokal-2444 нанести на резину и детали приклеиваются в слегка влажном состоянии. Соединение удовлетворяет практическим требованиям.

Очистка:

Остатки клея/пятна в незастывшем состоянии – на агрегатах – можно удалить с помощью разбавителя Verdьnner-D. (перед этим проверить совместимость субстратов)

Замерзание:			возможно, при температуре ниже 5°C Terokal-2444 может желироваться. Клей будет снова пригоден к употреблению, если его выдержать при температуре ок. 20°C и сильно перемешать.

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 20°C

Упаковка:

Блистерпак 58 г,*		Art.-Nr.129.00 X(D/GB/F/NL)

Туба 175 g,			Art.-Nr.197.38 E(D/GB/F/NL)

Банка с кистью 340 g,		Art.-Nr.197.05 T(D/GB/F/NL)

* как Клей для резиновых профилей