Terostat-9200 (1K PUR)

--------------------------------------------

Terostat-9200 (1K PUR) однокомпонентный пастообразный кузовной герметик на основе полиуретана, который благодаря влажности воздуха превращается в эластичную пленку. Время образования пленки зависит от влажности и температуры воздуха, время затвердения зависит еще и от глубины шва.

Вследствие повышения температуры и влажности воздуха это время может сокращаться; низкие температуры, а также незначительная влажность воздуха действуют с противоположным эффектом

Terostat-9200 проявляет следующие качества:

- хорошая адгезия без применения праймера на различных металлах и полимерах

-	окрашивается, возможна окраска “сырое –по -сырому”

-	поддается шлифовке

- устойчив

- быстрое отверждение

-	прекрасная эластичность

-	высокая износоустойчивость

Применение:

Terostat-9200 (1K PUR) применяется для эластичной герметизации /склеивания, особенно для герметизации швов и мелких стыков при ремонте автомобилей.

Области применения:

- приклеивание деталей тюнинга, таких как спойлеры и молдинги

Подготовка

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Для очистки применяется очиститель FL.

Адгезионные свойства

Хорошая адгезия без применения праймера на обезжиренном (не смазанном), грунтованном и окрашенном кузове, на стекле/керамике, дереве (необработанном, грунтованном и лакированном), полимерах, таких как полиуретан, ABS, PBTP, различные полимерные смеси, полиэстер, и др. Для применения на листовой стали рекомендуется шлифовка поверхности. После нанесения может быть рекомендовано использование праймера как усилителя для достижения оптимальной адгезии. На легированной стали, алюминии или меди адгезия заметно улучшается с применением праймера Primer-102.

Вследствие многообразия покрытий, лаков, различных полимерных поверхностей мы рекомендуем проведение предварительных испытаний. Тщательная очистка металлических или полимерных поверхностей подходящим растворителем часто ведет к улучшению адгезии.

Обработка

Обработка Terostat-9200 (1K PUR) проводится из картуша 310 мл при помощи ручного или воздушного пистолета Teroson, из пресспак-картуша 200 мл при помощи пресспак-пистолета. Из прогаммы Teroson могут использоваться пистолеты:

- Пистолет Presspack-Handpistole		Art.-Nr. 157.00 Q

При использовании сжатого воздуха достаточно давления от 2 до 5 Бар.

После распыления Terostat-9200 заглаживается водой или бензином.

Лакирование

После образования верхнего слоя Terostat-9200 может быть залакирован как одно- и двухкомпонентными универсальными лаками на основе акрилата и алкидных смол, так и лаками для металлов. Для лакирования не требуется отверждения.

Ремонтные нитролаки в распылителях и содержащие алкоголь лаки, разбавители лаков и ускорители несовместимы с Terostat-9200, алкоголь блокирует адгезию. Восприимчивость к лакам должна быть проверена опытным путем.

Антикоррозионное покрытие должно наноситься на отвержденный Terostat-9200, чтобы  предотвратить образование конденсата. Если требуется ускоренная сушка в камере или под инфракрасными лучами, выдерживается время ожидания до 30 минут. Только после этого залакированный Terostat-9200 нагреть.

Очистка

Для очистки работающего оборудования от неотвержденного Terostat-9100 рекомендуются очиститель FL.

Рекомендуемая температура хранения	10°C до 25°C

Срок хранения	12 месяцев

Упаковка

Алюминиевые картуши		310 мл,		Art.-Nr.120.25 W

Картуш Presspack-Kartusche	200 мл, 		Art.-Nr.120.20 Q