Описание

Terotex-HV 400 – антикоррозионный состав для защиты скрытых полостей, содержит большое количество сухих веществ, воск, полимеры, антикоррозионные присадки и растворитель. Состав представляет из себя тиксотропный раствор, который может легко распыляться. Это дает возможность обеспечить максимальную защиту трудно доступных мест и областей, расположенных между узкими металлическими листами. Состав проникает через влажность и замещает ее. Terotex-HV 400 содержит большое количество ингибиторов коррозии.

При нанесении состав распыляется тонким туманным облаком. Он также обладает высокой проникающей способностью, проходя через обрабатываемые зазоры (напр. сварные швы), при этом не стекает с низко расположенных швов. Состав может также наноситься и при низкой температуре (начиная с 10оС), однако проникающая способность увеличивается, если сам состав и корпус автомобиля имеет комнатную температуру.

При отверждении Terotex-HV 400 образует пластиковую, водоотталкивающую пленку бежевого прозрачного цвета.

Область применения

Terotex-HV 400 предназначен для антикоррозионной защиты скрытых полостей автомобилей в дополнение к существующей на новых автомобилях защиты с целью ее обновления через 2-3 года и при восстановления корпуса после ДТП.

Технические данные

Цвет:					бежевый прозрачный

Запах:					характерный

Консистенция: 				тиксотропная

Плотность: 				0,96 г/см3

Сухих / твердых составляющих:  		~60%

Температура капания твердых

составляющих

(согл.DIN 51801): 				150оС

Устойчивость против образования

потеков (0,2 мл. капель):			мин. 100µm

Проникающая способность: 			> 16 см.

Совместимость с красками: 			не оказывает постоянного влияния на кроющую краску

Подвижность через 24 часа:			высохший состав может быть легко удален

Свойства после обработки в

печи восстановления краски

(1,5 часа при 90оC): 			не стекает

Свойства при низкой

температуре: 				не образует трещин

Толщина слоя: 				40µм

Хранение: 				2 d – 40оC

Оправка: 				30 Ø

Сопротивление коррозии:

испытание распылением

соли по DIN 50021

(35оС, 5% соляной р-р, 240 ч.): 		коррозия не возникает

Объемное удельное сопротивление: 		4,8х109  см

Температура нанесения: 			15 – 25оС

Температура эксплуатации: 			от -40 до 90оС

Кратковременное воздействие

(до 1 часа): 				120оС

Предварительные замечания

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Применение

Terotex-HV 400 может наноситься как с помощью распылителя HV Cup Pistol S/W, так и системы HKU Secondary Air Equipment 3:1, оснащенные соответствующим зондами. Давление при распылении HV Cup Pistol S/W составляет 5-6 бар, а для HKU Secondary Air Equipment 3:1 – 4 бар (при использовании насоса) или 6 бар (при использовании распылительного пистолета). Уменьшитель давления следует настроить на 5 бар.

Не распылять на резиновые детали!

При длительном хранении, а также при температуре 10оС состав приобретает определенную тиксотропность. Однако состав приобретает нормальные свойства после распыления.

Время сушки зависит от обрабатываемых полостей и может увеличиваться до нескольких дней. Обеспечьте достаточную вентиляцию при сушке.

Очистка

Подтеки состава легко удаляются. Для очистки высохшего состава используйте очиститель Cleaner-FL. Большие области очищайте с помощью струи пара. Состав, попавший на окрашенные детали, должен быть очищен незамедлительно.

Хранение

Морозопасность 			нет

Рекомендуемая температура	от 15°C до 25°C (сгущается при низкой температуре; перед нанесением довести состав до температура нанесения)

Срок  хранения 			18 месяцев

Упаковка

Банка			 	1 л.		Арт. № 169.65Q (D/GB/F/NL)

IDH-№ 265674

Канистра				10 л		Арт. № 169.76С (D/GB/F/NL)

IDH-№ 105530

Бочка 				60 л.		Арт. № 169.85М (D/GB/F/NL)

IDH-№ 211863

Меры предосторожности/правила предосторожности

Транспортная характеристика

См. Бюллетень по безопасности продукта

Внимание

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния, мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания пригодности наших продуктов для оценки целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций. Следует также иметь в виду, что пренебрежение указанными выше рекомендациями или грубые ошибки при использовании состава приводят к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

Германия:

Henkel KGaA

D-40191 Dusseldorf

Tel. (06221) 704-0

Fax. (06221) 704-698

Великобритания:

Henkel Loctite Adhesives Ltd.

Watchmead

Welwyn Garden City

Herfordshire AL 7 1 JB

Tel. (01717) 35 88 00

Fax. (01707) 35 89 00

mirkleya.ru